Приложение 10

Таблица 10.1-Технологические отходы заготовок деталей из древесных материалов в производстве мебели

| Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Сорт | Технологические отходы, % | Коэффициент, учитывающий технологические отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заготовки нестандартные, выпиливаемые на месте: - из пиломатериалов хвойных пород - из пиломатериалов лиственных пород | ГОСТ 8489-86 ГОСТ 2695-83 | 1-4 1-3 | 3,0 5,0 | 1,031 1,053 |
| 2. Заготовки из древесины хвойных пород | ГОСТ 9685-61 | 1 2 3 | 4,0 6,0 10,0 5,0* | 1,042 1,064 1,111 1,053* |
| 3. Заготовки лиственных пород | ГОСТ 7897-83 | 1 2 3 | 4,0 7,0 10,0 7,0* | 1,042 1,075 1,111 1,075* |
| 4. Заготовки из плит древесностружечных | ГОСТ 10632-89 | - | 2,0 | 1,020 |
| 5. Заготовки из плит древесностружечных, облицованных пленками на основе термореактивных полимеров | ТУ 13 БССР 0276843-371-90 | - | 1,5 | 1,015 |
| 6. Заготовки из плит древесностружечных, облицованных рулонными пленочными материалами | ТУ РБ 00276475.404-96 | - | 1,5 | 1,015 |
| 7. Детали мебельные из плит древесностружечных, облицованных пленками на основе термореактивных полимеров | ТУ РБ 0027267.393-94 | - | 1,0 | 1,010 |
| 8. Детали из плит древесностружечных, облицованных рулонными пленочными материалами | ТУ РБ 00276475.405-96 | - | 1,0 | 1,010 |
| 9. Заготовки из плит столярные | ГОСТ 13715-78 | - | 2,0 | 1,020 |
| 10. Заготовки из плит древесноволокнистых | ГОСТ 4598-86, ТУ РБ 00276843.408-96, ТУ 13 БССР 0276576-380-91 | - | 2,0 | 1,020 |

Продолжение таблицы 10.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Заготовки из плит древесноволокнистых твердых с лакокрасочным покрытием | ГОСТ 8904-81 | А, Б | 2,0 | 1,020 |
| 12. Заготовки из плит древесноволокнистых, облицованных рулонными материалами | ТУ РБ 00276475.411-96 | - | 2,0 | 1,020 |
| 13. Заготовки из фанеры | ГОСТ 3916.1-89, ГОСТ 3916.2-89 | - | 2,0 | 1,020 |
| 14. Заготовки гнутых деталей стульев из массива - бука В том числе: ножки передние ножки задние спинки подлокотники прочие гнутые детали - дуба В том числе: ножки передние ножки задние спинки подлокотники | ГОСТ 7897-83 ГОСТ 7897-83 | 1-3 1-3 | 10,0 12,0 8,0 15,0 10,0 13,0 15,0 12,0 18,0 | 1,111 1,136 1,087 1,176 1,111 1,149 1,176 1,136 1,219 |

* Средневзвешенный процент.

Таблица 10.2-Технологические отходы заготовок облицовочных материалов

| Наименование материалов | ГОСТ, ТУ | Сорт | Технологические отходы, % | Коэффициент, учитывающий технологические отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формирование облицовок | облицовывание щитов | обрезка щитов в размер | шлифование | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Шпон строганный лиственных и хвойных пород, необрезной: - ясень, дуб | ГОСТ 2977-82 | 1 2 | 4 9 8* | 0,5 0,5 0,5* | 0,4 0,4 0,4* | 0,1 0,1 0,1* | 5 10 9* | 1,058 1,111 1,099* |
| - ясень (толщиной 0,7мм) |  | 1 2 | 6 11 10* | 0,5 0,5 0,5* | 0,4 0,4 0,4* | 0,1 0,1 0,1* | 7 12 11* | 1,075 1,136 1,124* |
| - бук |  | 1 2 | 4 6,5 5* | 0,5 0,5 0,5* | 0,4 0,4 0,4* | 0,1 0,1 0,1* | 5 7,5 7* | 1,053 1,081 1,075* |
| - красное дерево, орех |  | 1 2 | 5 9 8* | 0,5 0,5 0,5* | 0,4 0,4 0,4* | 0,1 0,1 0,1* | 6 10 9* | 1,064 1,111 1,099* |
| - лиственница, сосна |  | 1 2 | 5 6 6* | 0,6 0,6 0,6* | 0,5 0,5 0,5* | - - - | 6 7 7* | 1,064 1,075 1,075* |
| - береза |  | 1 2 | - - | - - | - - | - - | 5 5 5* | 1,053 1,053 1,053* |
| - ольха |  | 1 2 | - - | - - | - - | - - | 5 5 5* | 1,053 1,053 1,053* |
| 2. Шпон строганый лиственных пород, обрезной: - дуб - бук - красное дерево | Импортный | б/с б/с б/с | - - - | - - | - - - | - - - | 9 7 9 | 1,099 1,075 1,099 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Шпон лущеный для чистового облицовывания | ГОСТ 99-96 | Е (элита) I II | - - - | - - - | - - - | - - - | 3,0 5,0 7,0 6,0* | 1,031 1,053 1,075 1,064* |
| 4. Шпон лущеный для чернового облицовывания | ГОСТ 98-96 | I II III | - - - | - - - | - - - | - - - | 5,0 7,0 8,0 6,0* | 1,053 1,075 1,087 1,064* |
| 5. Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы (шпон синтетический) | ТУ РБ 00276267.400-96 | - | - | - | - | - | 5 | 1,053 |
| 6. Материал облицовочный на основе декоративных бумаг, пропитанных композицией синтетических смол | ТУ РБ 00276267.401-96 | - | - | - | - | - | 5 | 1,053 |
| 7. Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами | ТУ РБ 00276267.399-96 | - | - | - | - | - | 3 | 1,031 |
| 8. Пластик бумажнослоистый декоративный | ГОСТ 9590-76 | - | - | - | - | - | 2 | 1,020 |

* Средневзвешенный процент.